信息方程式书写

[学习目标] 通过模仿、尝试、纠错的学习方式，领悟文字、流程、图表类信息方程式的书写方法

一、流程中物质转化的方程式书写

【例1】废旧锂离子电池的正极材料试样（主要含有LiCoO2及少量Al、Fe等）可通过下列实验方法回收钴、锂。在下述溶解过程中，S2O32-被氧化成SO42-，LiCoO2在溶解过程中发生反应的化学方程式为                                                                        。

溶解

正极材

料试样

稀H2SO4 Na2S2O3

沉淀锂

pH＝11~12

NaOH

Na2CO3

Li2CO3

沉淀钴

pH＝9~10

NaOH

Co(OH)2

除杂

pH＝5~6

NaOH、空气

废渣

思维导图：

认清步骤，寻找进出物

进：H2SO4 Na2S2O3 LiCoO2；出：Li2SO4、CoSO4、Na2SO4

抓住本质，判断升降价

S2O32-中S升价，据氧化还原知：LiCoO2中Co必降价

运用守恒，配平主体物

Na2S2O3+ 8LiCoO2+H2SO4 — 4Li2SO4+8CoSO4+Na2SO4

巧用介质，配平整体

此题H2SO4是介质，另一产物为H2O

【练习1】 一种以黄铜矿和硫磺为原料制取铜和其他产物的新工艺，原料的综合利用率较高。其主要流程如下：

注：反应Ⅰ的化学方程式为

FeCuS2＋S===FeS2＋CuS，FeCuS2中的S化合物价为－2价。反应Ⅱ滤液的主要成分为CuCl。

（1）反应Ⅱ的离子方程式为________________________________。

（2）以黄铜矿(主要成分FeCuS2)为原料制备铜，也可以采用“火法熔炼工艺”。“火法熔炼工艺”中的“焙烧”程序，是在高温下通入少量空气使黄铜矿部分脱硫生成焙砂(主要成分是Cu2S和FeO)和SO2，该反应的化学方程式为________________________________。

【例2】轻质碳酸镁是广泛应用于橡胶、塑料、食品和医药工业的化工产品，以卤块(主要成分为MgCl2，含Fe2＋、Fe3＋、Mn2＋等杂质离子)为原料制备轻质碳酸镁的工艺流程如下：

轻质碳酸镁的成分为碱式碳酸镁[MgCO3·Mg(OH)2·3H2O]，则“热解”一步发生反应的离子方程式为

____________________________________________________________________________。

【练习2】用辉铜矿(主要成分为 Cu2S，含少量Fe2O3、SiO2等杂质)制备难溶于水的碱式碳酸铜的流程如下：

（1）滤渣Ⅰ的主要成分是MnO2、S、SiO2，请写出“浸取”反应中生成S的离子方程式：

_______________________________________________________________________。

（2）“沉锰”(除Mn2+)过程中有关反应的离子方程式为                 　       　　　。

二、图表结合型方程式书写

【例3】硫酸锌可用于木材防腐等。ZnSO4受热分解过程中各物质物质的量随温度变化关系如下左图所示。

① 写出700℃~980℃时发生反应的化学方程式：                        ，物质B的化学式是      。

② 硫酸锌分解生成的SO2经下右图中的两个循环可分别得到S和H2SO4。写出循环I中反应2的化学方程式：                                      ；循环II中电解过程阳极反应式是              。

【练习3-1】在太阳能的作用下，缺铁氧化物[如Fe0.9O]能分解CO2，其过程如图所示。

过程①的化学方程式是                         。

②的化学方程式是                         。

总化学方程式是                          。

在过程②中每产生1 mol O2，转移电子       mol。

【练习3-2】一定条件下Pd-Mg/SiO2催化剂可使CO2“甲烷化”，其反应机理如右图所示，该反应的化学方程式为                             ，反应过程中碳元素的化合价为-2价的中间体是                  。

【例4】H3AsO3和H3AsO4水溶液中含砷的各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与pH的关系分别如图- 1和图- 2所示。

①以酚酞为指示剂(变色范围pH 8.0 ~ 10.0)，将NaOH溶液逐滴加入到H3AsO3溶液中，当溶液由无色变为浅红色时停止滴加。该过程中主要反应的离子方程式为_____________________。

②向Na3AsO4溶液中逐渐滴加稀硫酸至溶液pH约为 9.0，该过程中主要反应的离子方程式为__________。

【练习4】以磷石膏(主要成分CaSO4，杂质SiO2、Al2O3等)为原料可制备轻质CaCO3。

匀速向浆料中通入CO2，浆料清液的pH和c(SO42－)随时间变化见由右图。清液pH>11时CaSO4转化的离子方程式_______                      。

[巩固练习]

1．（1）在AgCl沉淀中加入少量Na2S溶液，白色沉淀转化为黑色沉淀，离子方程式为：

（2）当用CaSO3水悬浮液吸收经O3预处理的烟气时，清液(pH约为8)中SO32－将NO2转化为NO2－，其离子方程式为：________

2．（12江苏）利用石灰乳和硝酸工业的尾气(含NO、NO2)反应，既能净化尾气，又能获得应用广泛的Ca(NO2)2，其部分工艺流程如下：

(3)该工艺需控制NO 和NO2 物质的量之比接近1 ：1。若n(NO)：n(NO2)>1 ：1，则会导致                   ，若n(NO)：n(NO2)<1 ：1，则会导                          。

该题隐含的需要掌握的化学反应为：                                                                          、

（写出化学方程式）

(4)生产中溶液需保持弱碱性，在酸性溶液中Ca(NO2)2 会发生分解，产物之一是NO，其反应的离子方程式为                                                    。

3．（1）Se和浓HNO3反应的还原产物为NO和NO2，且NO和NO2的物质的量之比为1：1，写出Se和浓 HNO3的反应方程式__                                                            _。

（2）一定条件下，向FeSO4溶液中滴加碱性NaBH4溶液，溶液中BH4－（B元素的化合价为+3）与Fe2+反应生成纳米铁粉、H2和B(OH)4－，其离子方程式为                                         。

（3）通入CO2，可使MnO2发生反应，生成MnO及MnO2，写出该反应的离子方程式： _____________；

4．用氧缺位铁酸铜(CuFe2O4－x)作催化剂，利用太阳能热化学循环分解H2O也可制H2，其物质转化如图所示。若x＝0.15，则1 mol CuFe2O4参与该循环过程理论上一次能制得标准状况下的H2体积为________L。

5．(1)实验室用NH4Cl、盐酸、NaClO2(亚氯酸钠)为原料，通过以下过程制备ClO2：①电解时发生反应的化学方程式为

______________________________________。

6．在一定量的石灰乳中通入一定量的Cl2，二者恰好完全反应（反应均放热）。生成物中含有Cl－、C1O－、C1O3－三种含氯元素的离子，其中C1O－、C1O3－两种离子的物质的量（n）与反应时间（t）的曲线如右图所示。请分别写出t1和t2时，Ca(OH)2与Cl2发生反应的总的化学方程式。

7．Mg2Cu是一种储氢合金。350℃时，Mg2Cu与H2反应，生成MgCu2和仅含一种金属元素的氢化物（其中氢的质量分数为0.077）。

该反应的方程式为

8．下图：（1）  A中发生的化学方程式为

图1装置C中反应生成Na2S2O3和CO2，其离子方程式为

（2）根据上右图写出“反应”步骤中生成ClO2的化学方程式___________________              ___。

9. 氧化锌为白色粉末，可用于湿疹、癣等皮肤病的治疗。纯化工业ZnO[含有Fe(II)、Mn(II)、Ni(II）等杂质]的流程如下：

提示：在本实验条件下，Ni(Ⅱ)不能被氧化。

(1) “除杂I”中发生反应的离子方程式为_                            ___________、

__________                                ________。

(2) “除杂2”中所得滤渣主要成分是            。

10．[2017江苏]碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。

（1）碱式氯化铜有多种制备方法

①方法1: 45 ~ 50℃时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 (OH)2 Cl2·3H2O， 该反应的化学方程式为_________                   ________________。

②方法2: 先制得CuCl2，再与石灰乳反应生成碱式氯化铜。Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成CuCl2，Fe3+对该反应有催化作用，其催化原理如上图所示。 M'的化学式为__   ____。

（2）NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2，该反应的化学方程式为________________。 “溶解”时发生的离子方程式为                                       。

11．碳酸镁水合物是制备镁产品的中间体。工业上从弱碱性卤水(主要成份为MgCl2)

中获取MgCO3·3H2O的方法如下：

获取MgCO3·3H2O的化学方程式为